(przykład) Specyfikacja Techniczna zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004.
(Dz. U. nr 202, poz. 2072)

IZOLACJE STROPÓW DREWNIANYCH
z zastosowaniem Leca® KERAMZYTU i wełny mineralnej

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, polegających na ułożeniu warstw izolacyjnych i wyrównujących, w typowych stropach drewnianych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy układaniu keramzytu na stropie drewnianym:

• przygotowanie i oczyszczenie podłoży na poziomie ślepego pułapu (desek wsuwki),

• ułożenie izolacji paroprzepuszczalnej,

• układanie keramzytu na deskach ślepego pułapu,

• wykonanie podłogi z desek na belkach stropowych,

•	ułożenie i zagęszczenie warstwy keramzytu, jako podłoża pod podłogowe płyty gipsowo-kartonowe (suchy jastrych),

• wykonanie podsufitki z wełny mineralnej i płyt STG.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.	 Układanie keramzytu - proces polegający na dostarczeniu i równomiernym rozłożeniu, 
w miejscu ułożenia, warstwy keramzytu. W tym przypadku keramzyt układany jest jako granulat luzem.

1.4.2.	 Zagęszczanie - proces polegający na powierzchniowym ubijaniu warstwy keramzytu, w 
celu wzmocnienia nośności podłoża, poprzez skuteczne zaklinowanie się granulatu pomiędzy sobą.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania - wg ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

•	Do wypełnienia przestrzeni pomiędzy belkami stropowymi, na deskach ślepego pułapu (wsuwki), należy stosować suchy Leca® KERAMZYT izolacyjny L lub Leca® KERAMZYT izolacyjny M.

•	Do wykonania warstwy wyrównującej, na deskach podłogowych stanowiących podłoże podpodłogowe suchego jastrychu (płyty gipsowo-kartonowe podłogowe), należy stosować Leca® KERAMZYT podsypkowy.

•	Jako izolację paro przepuszczalną, na deskach ślepego pułapu, należy stosować papier jednostronnie woskowany.

•	Jako płyty podłogowe, tzw. suchy jastrych, należy stosować płyty gipsowo-kartonowe, cementowe i inne posiadające odpowiednie dopuszczenia do tego typu zastosowań.

•	Wełna mineralna w płytach o grubości min. 5 cm.

•	Zaprawa cementowa do szprycowania.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualną deklarację zgodności 
na ww. materiał. Kruszywo powinno być dostarczane, składowane i układane zgodnie 
z zaleceniami ST.

Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca.

2.2. Wymagania szczegółowe

Zaleca się użycie Leca® KERAMZYT, charakteryzujący się następującymi właściwościami:

•	Leca® KERAMZYT izolacyjny L, gęstość nasypowa 290 kg/m3 ( 15%, wilgotność <5%.

•	Leca® KERAMZYT izolacyjny M, gęstość nasypowa 320 kg/m3 ( 15%, wilgotność <5%.

•	Leca® KERAMZYT podsypkowy, gęstość nasypowa 500 kg/m3 ( 15%, wilgotność < 5 %.

•	Papier jednostronnie woskowany.

•	Suchy jastrych - płyty gipsowo-kartonowe, cementowe i inne do układania na podsypkach. Jako płyt suchego jastrychu na posypki nie zaleca się stosować płyt paździerzowych, OSB i innych drewnopochodnych.

•	Wełna mineralna w płytach.

•	geowłóknina 120g/m2 - 200 g/m2.

•	zszywki do takera

•	Drut do utrzymania wełny od spodu.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dot. Sprzętu podano w ST 00.00.00.

Do wykonania podłoża można stosować sprzęt mechaniczny lub ręczny: pompy do keramzytu, taczki i ubijarki ręczne z płytą o wym. min. 50x50 cm. Ponadto niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu do pomiarów niwelacyjnych.

Sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

3.2. Niezbędny sprzęt do wykonania podłoża

•	ręczny ubijak płytowy,

•	taker,

•	sprzęt geodezyjny do niwelacji powierzchni.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Ogólne wymagania dot. transportu podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne".

Keramzyt może być przewożony dowolnymi środkami transportowymi, zaakceptowanymi przez Inżyniera, pod warunkiem zabezpieczenia kruszywa przed opadami deszczu.

Keramzyt powinien być dostarczany i składowany w big-bagach o pojemności 1,5-2,0 m3 
lub workach foliowych o pojemności 55 l, które są fabrycznie pakowane na paletach po 30 szt. na palecie.

Worki nie powinny być składowane ponad 3 miesiące na zewnątrz i narażone w tym czasie na intensywne działanie promieni słonecznych. Nie przestrzeganie tych zaleceń doprowadza do osłabienia wytrzymałości foliowych worków, na skutek przegrzania na słońcu.

Suche kruszywo w jednostkowych przypadkach może być dostarczane luzem, wówczas musi być w trakcie transportu i składowania zabezpieczone przed opadami. Ponadto, jako lekki materiał, zabezpieczone przed ewentualnym przemieszczaniem ze składowiska, w wyniku płynących wód opadowych.

Pozostałe materiały należy transportować zakrytymi środkami transportu, dostosowanymi odpowiednio do przewozu płyt i wełny, w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się materiałów. Materiały te należy składować pod dachem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Wykonawca robót winien posiadać doświadczenie w wykonywaniu przedmiotowych robót. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca i Inżynier dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych.

Podczas wykonywania prac należy sporządzić protokół, w którym powinny być ujęte następujące dane:

•	warunki pogodowe podczas wykonywania robót,

•	stan podłoża,

•	rysunki z naniesionymi punktami niwelacyjnymi,

•	sposób wykonywania robót,

•	informacje o stosowanych materiałach i technologii prac,

•	zużycie materiału na m2,

•	pozostałości materiału,

•	inne szczegóły istotne w dalszych pracach i mające wpływ na wymagania użytkowe.

Protokół z prac wykonawczych zawiera zapis o rzeczywistym zużyciu materiałów.

5.2. Przygotowanie podłoży do ułożenia keramzytu

Deski ślepego pułapu - wsuwki

Podłoże musi być oczyszczone z gruzu, polepy, resztki drewna itp. Deski wsuwki powinny być „zdrowe”, dokładnie okorowane, nie posiadać śladów korozji biologicznej. Ponadto wcześniej skutecznie zaimpregnowane odpowiednimi preparatami. Na listwach, pod deskami wsuwki, należy ułożyć paski materiału tłumiącego (np. filc, taśma izolacyjna). Izolacje taką zaleca się ułożyć również na belkach stropowych.

Przed ułożeniem keramzytu na deskach wsuwki, należy na nich ułożyć izolację paroprzepuszczalną, najlepiej papier jednostronnie impregnowany woskiem, stroną impregnowaną do góry. Papier ten można zastąpić folią o wysokiej paroprzepuszczalności.

5.3. Układanie keramzytu

W przestrzeni pomiędzy belkami stropowymi należy układać przy warstwach powyżej 8 cm suchy - Leca® KERAMZYT izolacyjny L lub przy warstwach 3-9 cm Leca® KERAMZYT izolacyjny M.

Optymalnym rozwiązaniem jest warstwa kruszywa do wysokości górnej płaszczyzny belki stropowej. Warstwa ta może być obniżona o ok. 2-3 cm poniżej górnej płaszczyzny belki jeżeli jest to konieczne dla zachowania minimalnych wysokości pomieszczeń.

Po ułożeniu i wyrównaniu kruszywa należy wykonać warstwę szprycu cementowego (grubość ok. 0,5-1cm) uniemożliwiającą zagłębianie i mieszania się kolejnej drobnej frakcji kruszywa. Warstwę szprycu należy wysuszyć. Szpryc jako warstwę separacyjna można zastąpić geowłókniną mocowaną do belek drewnianych (np. zszywkami)

Koniecznie należy sprawdzić wilgotność tak przygotowanego podłoża, która nie powinna ona być wyższa niż 5%. Doraźnie wilgotność można sprawdzić układając szybkę szklaną na powierzchni szprycowanego keramzytu i pozostawiając ją na noc. Jeżeli rano na szybce wystąpi rosa, to pomieszczenia należy dalej suszyć, ogrzewać i wietrzyć.

Na suchym podłożu należy ułożyć warstwę suchego Leca® KERAMZYT podsypkowy. Układany keramzyt powinien mieć wilgotność < 5%. Sprawdzenie wilgotności można przeprowadzić jw. Ułożony keramzyt należy zagęścić powierzchniowo, stosując do tego celu ręczne zagęszczarki płytowe z płytą o wym. ok. 50x50 cm. Pracownicy wykonujący zagęszczenie keramzytu powinny mieć przymocowane do podeszwy obuwia podkładki zwiększające powierzchnię buta i ułatwiające przemieszczanie się po keramzycie. Przemieszczać można się również po układanych i przenoszonych płytach np. OSB. Zagęszczanie powinno odbywać spiralnie od zewnątrz do środka pomieszczenia. Kilkakrotnie po tej samej trasie. Średnia grubość tej warstwy nie powinna być mniejsza niż 5 cm. Przy czym na belkach stropowych grubość ta nie może być mniejsza niż 2 cm.

Na tak przygotowanym podłożu można układać płyty suchego jastrychu. Przy układaniu tych płyt należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta płyt. Wskazane jest, aby po ułożeniu posadzki, podczas montowania listew przyściennych lub cokolików przy ścianie, pozostawić wąskie kanaliki wentylacyjne co ok. 60-80 cm.

Uwaga! Strop drewniany to strop przeprowadzający parę wodna z pomieszczenia poniżej do pomieszczenia powyżej. Nie można w nim zamykać wilgoci! Z tego względu niedopuszczalne jest stosowanie np. folii PE w miejscu papieru woskowanego.

5.4. Podsufitka

Od spodu stropu pomiędzy belkami należy ułożyć wełnę mineralną zabezpieczając ją przed opadaniem gęstym drutowaniem.

Następnie przymocować ruszt metalowy i ułożyć dwie warstwy płyty STG ognioodpornej. Płyty te skutecznie ochronią strop przed ogniem.

Jeżeli strop taki wykonywany jest nad mokrymi pomieszczeniami takimi jak łazienki, pralnie itp., wówczas przed ułożeniem płyt STG należy wprowadzić folię paroizolacyjną. Folia ta powinna pojawić się tylko nad MOKRYMI POMIESZCZENIAMI.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Kontrola i odbiór robót oraz kontrola jakości materiałów powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne".

Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego.

6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót

Za wbudowany materiał oraz badanie jego przydatności odpowiada Wykonawca.

Przed ułożeniem keramzytu na deskach należy sprawdzać ich stan techniczny.

6.3. Badania w trakcie robót

W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować grubości układanych warstw keramzytu i stopień jego zagęszczenia.

Prace wykonawcze powinny podlegać stałemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegają:

•	Materiał jego rodzaj i wilgotność

•	Wilgotność kolejnych warstw

•	Technologia wykonania prac

6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robót

Jakość wykonanego podłoża keramzytowego należy sprawdzić po zakończeniu prac. Powierzchnia górnego podłoża keramzytowego przygotowanego do ułożenia płyt suchego jastrychu warstw powinna być równa a odchyłki w poziomie nie powinny w każdym miejscu przekraczać ( 0,2 cm przy pomiarze łatą 2,0 m. Sprawdzeniu należy poddać zgodność poziomu podłoża z uwzględnieniem kolejnych warstw w stosunku założonych w projekcie wysokości projektowanych posadzek.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar powinien być wykonany na budowie w metrach kwadratowych wykonanej powierzchni podłoża z uwzględnieniem grubości i rodzaju warstw keramzytu. Obmiar robót odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00.

8.2. Odbiory międzyoperacyjne

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:

•	przygotowane podłoże,

•	grubości warstwy układanego keramzytu,

•	wilgotność kruszywa,

•	zagęszczenie,

•	drożność kanalików wentylacyjnych.

8.3. Odbiory po zakończeniu robót

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy. Inżynier zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium lub jednostce geodezyjnej przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy, gdy:

•	zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją.

•	istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy.

Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzą wątpliwości Inżyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych. Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne warunki płatności

Płatność za metr kwadratowy podłoża o określonej grubości należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych, z ewentualnymi potrąceniami.

9.2. Szczegółowe warunki płatności

Cena jednostkowa wykonania izolacji keramzytowych stropu drewnianego przyjęta przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, obejmuje: prace pomiarowe, dostarczenie materiałów, wykonanie robót wg zakresu w punkcie 1.3. oraz oczyszczenie stanowisk pracy i usunięcie będących własnością wykonawcy materiałów.

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością

Wg przedmiaru robót.

10.	 PRZEPISY ZWIĄZANE

| PN-B-02151-3:2015-10 | Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych -- Wymagania |
| --- | --- |
| PN-EN 13055-1 | Kruszywa lekkie - Część 1 Kruszywa lekkie do betonu zapraw i rzadkiej zaprawy. |
| PN-EN 13055-2 | Kruszywo lekkie - Część 2 Kruszywo lekkie do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń oraz niezwiązanych i związanych zastosowań. |
| PN-EN 14063-1:2005 | Materiały i wyroby do izolacji cieplnej - Wyroby z lekkiego kruszywa z pęczniejących surowców ilastych (LWA) formowane In situ - Część 1 Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej przed zastosowaniem. |
| PN-EN 15283-1+A1:2012 | Płyty gipsowe zbrojone włóknami -- Definicje, wymagania i metody badań -- Część 1: Płyty gipsowe ze zbrojeniem w postaci mat |
| PN-EN 15283-2+A1:2012 | Płyty gipsowe zbrojone włóknami -- Definicje, wymagania i metody badań -- Część 2: Płyty gipsowo-włóknowe |
| PN-EN ISO 6946: 2017-10 | Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. |
| PN-EN ISO 717-1:2021-06 | Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych |
| PN-EN ISO 717-2:2021-06 | Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych |
| PN-EN 13990:2005 | Podłogi drewniane - Deski podłogowe z drewna iglastego litego. |
| PN-EN 1995-1-1:2010 | Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków |

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wer.05-2022